Тема:

Исследование влияния обработки снега с целью получения заданной прочности и долговечности снежного слоя

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Обзор результатов исследований снега,приведенных в литературных источниках |  |
| 1.1 | Результаты исследования физических свойств снега и процессов в слоях снежного покрова. |  |
| 1.2 | Результаты исследования влияния внешних воздействий на структуру и свойства снежного покрова. |  |
| 1.3 | Результаты исследования прочности и износостойкости поверхностного слоя снега. Сцепление снежного слоя с подложкой. |  |
| 1.4 | Результаты моделирования снежного слоя и его характеристик. |  |
| 1.5 | Результаты исследования влияния машинной обработки снежного слоя на его прочность и физические свойства. |  |
| 1.6 | Классификация орудий для машинной обработки снежной поверхности |  |
| 1.6.1 | Орудия для упрочнения поверхности снега |  |
| 1.6.2 | Орудия для очистки поверхностей от снега и льда (не относится к теме диссертации). |  |
| 1.6.3 | Использование орудий для обработки и очистки снега для иных целей (не относится к теме диссертации). |  |
| 2 | Постановка задачи исследований |  |
| 3 | Разработка информационно-измерительной системы |  |
| 4 | Натурные испытания |  |
| 4.1 | Программа-методика натурных испытаний |  |
| 4.2 | Описание проведенных натурных испытаний и их результаты |  |
| 5 | Сложность разработки математической модели снежного слоя трассы |  |
| 5.1 | Выявленные закономерности |  |
| 5.2 | Математические модели снежного слоя и их адэкватность |  |
| 5.3 | Принятие решения о выборе модели снежного слоя для разработки алгоритма управления орудием для уплотнения снега |  |
| 6 | Разработка адаптивной системы управления орудиями для обработки снежных трасс |  |
| 6.1 | Постановка задач адаптивного управления снегоуплотняющим орудием |  |
| 6.2 | Создание натурной системы управления, реализующей принципы адаптиного управления |  |
| 6.3 | Проведение натурных испытаний |  |
| 6.4 | Результаты натурных испытаний системы адаптивного управления орудием для упрочнения снежного слоя трассы |  |
| 7 | Выводы и рекомендации по выбору режимов упрочнения снежного слоя лыжной трассы |  |

Введение

Значительные пространства земной поверхности покрыты снежным покровом. В связи с этим, исследование свойств снежного покрова проводятся во многих странах, имеющих территории, покрываемые снегом. Таковы Канада, США, Япония, Скандинавские страны и Россия. Наибольшее количество исследований относятся к формированию снежного покрова под влиянием естественных природных факторов. Это актуально для изучения схода лавин в горах, обледенения проводов ЛЭП и фюзеляжей летательных аппаратов, для снегозадержания в сельском хозяйстве и др.

Однако изучению влияния механической и тепловой обработки снежного слоя для каких – либо практических целей уделяется не так много внимания. Вместе с этим, точное прогнозирование прочности и долговечности снежного слоя весьма актуально для устройства зимних дорог, стоянок большегрузных машин – зимников, спортивных трасс и взлетно-посадочных полос, а также для конструирования снегоуборочной техники.

Сложность проведения этих исследований обусловлена, в частности, и многообразием физико-химических свойств снега, и сочетанием ряда внешних факторов (температура, влажность, ветер, радиация) воздействия на снег в значительных диапазонах их изменения.

Математическое моделирование процессов, происходящих в слое снега под влиянием указанных факторов можно считать в настоящее время не достаточно развитым для практического применения, а моделирование процессов в снежном слое под влиянием тепломеханической обработки вообще отсутствует.

Настоящая работа предназначена постановки задач исследований влияния искусственной обработки снежного слоя на его прочность, износостойкость, создания моделей процессов,  происходящих в снежном слое, публикации результатов натурных экспериментов, рекомендации выбора параметров обработки снега для различных практических целей и постановки задач дальнейшего исследования формирования снежного слоя под воздействием его обработки.

1. Обзор результатов исследований снега по литературным источникам

1.1. Исследование физических свойств снега и процессов в слоях снежного покрова.

1.2. Исследование влияния внешних воздействий на структуру и свойства снежного покрова.

1.3. Исследование прочности и износостойкости поверхностного слоя снега. Сцепление снежного слоя с подложкой.

1.4. Моделирование снежного слоя и его характеристик.

1.5. Влияние машинной обработки снежного слоя на его прочность и физические свойства.

1.6. Классификация орудий для машинной обработки снежной поверхности

1.6.1. Орудия для упрочнения поверхности снега

1.6.2. Орудия для очистки поверхностей от снега и льда (не относится к теме диссертации).

1.6.3. Использование орудий для обработки и очистки снега для иных целей (не относится к теме диссертации).